**Technische beschrijving : Type WKA**

Wandkleerhakenlijst bestaande uit een opliggend naturel geanodiseerd (A20) aluminium buisprofiel diameter 30 mm voorzien van enkel of dubbele zwarte kunststof jashaken.

Voor een optimale veiligheid worden de jashaken in de lengterichting van het buisprofiel ofwel naar de muur gericht. Hartafstand enkele jashaken = 100 mm, dubbele jashaken 200 mm. De uiteinden worden mooi afgewerkt met zwarte kunststof einddoppen.

Bij lengtes > 3m worden de buisprofielen met elkaar verbonden door een kunststof koppel stuk ingewerkt in het profiel.

Wandbevestiging met stalen buisprofiel 40 x 10 x 2 mm, hart op hart maximaal 1000 mm (onderlinge afstand) te plaatsen. De stalen ophangsteunen worden onzichtbaar bevestigd aan de muur.

Totale diepte wandkleerhakenlijst : 71 mm.

Uitvoering droge/vochtige ruimtes :

Stalen buisprofielen met anti-corrosie behandeling zerozinc steel primer, afgewerkt met een epoxy polyester coating donkergrijs Ral 7043, wit RAL 9010 of zwart RAL 9005, mat fijn structuur. (> 400 uren zoutneveltest)

Uitvoering natte ruimtes :

Thermisch verzinkt stalen buisprofielen met anti-corrosie behandeling zerozinc primer, afgewerkt met een epoxy polyester coating donkergrijs Ral 7043, wit RAL 9010 of zwart RAL 9005, mat fijn structuur. (> 1000 uren zoutneveltest)

Variante : WKR

WKA met tassenrek (incl. kleerhakenlijst) uit 3 aluminium geanodiseerde buisprofielen, diepte steun = 312 mm.