**Technische beschrijving : Type 13.scs**

De wanden worden opgebouwd tot een uiterst stabiel geheel met gebruikmaking van alle nodige versterkingen, bevestigingen en steunen in roestvrije en onderhoudsarme materialen. De wanden zijn vervaardigd uit massieve kunststofplaten (HPL) met een dikte van 13 mm.

**Beschrijving van de platen :**

**Wanden :**

Optie 1 : Max Compact Interior

De Compact panelen zijn massieve decoratieve en zelfdragende panelen op basis van hogedruklaminaten (HPL) conform de Europese norm EN 438.

De kern van de plaat bestaat uit verschillende lagen kraftpapier geïmpregneerd met thermohardende kunstharsen. Samen met een decoratieve beharste toplaag wordt onder hoge temperatuur (≥120°C) en hoge druk (≥5MPA) een homogene niet-poreuze plaat (≥1,35g/cm³) bekomen.

Deze behandelingen zorgen ervoor dat de Compact panelen naast zelfdragend en decoratief ook uiterst geschikt zijn voor toepassingen in vochtige ruimtes. Eenvoudig te reinigen, hoge stoot- en krasvastheid en moeilijk brandbaar, kleurvast en bestand tegen organische oplosmiddelen zijn andere kenmerken van de Compact Interior panelen.

De Compact platen hebben een zwarte kern en een plaatdikte van 13 mm.

Optie 2 : Max Compact Interior Plus

De Compact Interior Plus panelen zijn massieve decoratieve en zelfdragende panelen op basis van hogedruklaminaten (HPL) conform de Europese norm EN 438.

De kern van de plaat bestaat uit verschillende lagen kraftpapier geïmpregneerd met thermohardende kunstharsen. Samen met een decoratieve beharste toplaag wordt onder hoge temperatuur (≥120°C) en hoge druk (≥5MPA) een homogene niet-poreuze plaat (≥1,35g/cm³) bekomen. De Interior Compact Plus wordt voorzien van een extra toplaag bestaande uit een dubbele, poriënvrije urethaan acrylaatlaag. Deze poriënvrije toplaag zorgt ervoor dat de panelen uiterst gemakkelijk reinigbaar zijn en bovendien resistent zijn aan bijtende schoonmaakproducten.

Deze eigenschappen zorgen ervoor dat de Compact Interior Plus panelen uiterst geschikt zijn voor ruimtes waar de hygiëne-eisen héél hoog liggen zoals hospitalen, openbare gebouwen, voedingssector, enz. waar reinigen van het plaatoppervlak zeer frequent gebeurt.

De Max Compact Interior Plus panelen bieden minstens 24 uur bescherming tegen alle solventen en thinners, 10% zoutzuur, 10 % fosforzuur, 10 % azijnzuur, 30 % waterstofperoxide, 25% natronloog, 25 % ammoniak zonder functionele of esthetische verstoringen van het oppervlak.

Compact IP-platen hebben een zwarte kern en een plaatdikte van 13 mm.

**Uitvoering :**

Ieder project wordt op maat gemaakt.

De hoogte van de voor- en zijwand is standaard 2020mm, 150mm poothoogte inbegrepen.

Andere hoogten zijn mogelijk op aanvraag.

Andere mogelijkheden :

Wanden met extra bovenpaneel (totale hoogte ……… met inbegrip van 150mm

vrije ruimte onderaan).

De wanden worden overal loodrecht en horizontaal geplaatst.

In de hoogte verstelbare nylon pootjes ∅34mm met kegelvorminge afdekrozet, afgewerkt met een clipsend geanodiseerd alu-afdekplaatje, worden uiterst stabiel en onzichtbaar bevestigd met de HPL platen.

Andere mogelijkheden :

Optie 1 : regelbare alu-pootjes, ∅20mm, uit gemoffeld aluminium met kunststofrozet.

Optie 2 : regelbare inox (316) pootjes met inox afdekrozet, matte afwerking of alternatief met

kunststofafdekrozet.

De voor- en zijwanden worden bovenaan voorzien van een stabilisatieprofiel 64 x 40 mm.

Variante : Type 13.h 'hangend' , stabilisatorprofiel = 130 x 60 mm.

De U-profielen voor muur- en wandbevestiging = 32 x 26 mm. Het ronde aluminium vingerveilig deurscharnier heeft een diameter van 30 mm.

Voor vrijstaande cabines wordt een speciaal afgerond en veilig hoekprofiel R30 toegepast.

Alle geëxtrudeerde aluminium profielen zijn naturel geanodiseerd of gemoffeld met polyester poederlak.

De deuren met gebroken randen in dezelfde kunststofplaat : dikte 13 mm, liggen in hetzelfde vlak als de voorwand. De deuren en wanden zijn half op half uitgefreesd.

Door de perfecte afwerking en positionering van vast paneel en deurprofiel is inkijk uitgesloten.

Standaard deurbreedte : 610mm.

Vrije doorgangsbreedte voor personen met een handicap : 900 mm.

Het ronde aluminium deurscharnier loopt over de volle hoogte van de deur en is voorzien van een geïntegreerd dichtlopend en geruisloos sluitsysteem. Het zelfsluitend vingerveilig deurscharnier bevat een ingewerkt dempingsmechanisme waardoor de deur in de laatste sluitingsfase afremt en zacht dichtgaat. Bij het zelf dichttrekken van de deur voelt men geen weerstand. Het scharnierprofiel wordt over de volle hoogte ingefreesd in de deur die in hetzelfde vlak ligt als de voorwand.

De zelfsluitende deur heeft een openingsbereik van 180°. Een geïntegreerd mechanisme zorgt ervoor om de deur vanaf 150° in open stand te plaatsen.

Het beslag van de deuren bestaat uit 2 vaste deurknoppen en een vrij/bezetslot dat in noodgeval vanaf de buitenzijde kan geopend worden.

Standaard, alles in hoogwaardig nylon en onzichtbaar vastgeschroefd.

Optie : aluminium deurknop/slot

**Toebehoren:**

Zoals kleerhaken, papierrolhouders, douchegordijnen, zitbankjes, urinoirschotten, … zijn eveneens verkrijgbaar.

**Kleuren :**

Panelen volgens onze kleurenkaart verkrijgbaar in 14 standaardkleuren.

Andere kleuren mogelijk op aanvraag.

Nylon onderdelen en aluminium profielen volgens onze kleurenkaart verkrijgbaar in 5 kleuren.

Aluminium deurknop/slot : wit , zwart, alu naturel geanodiseerd.