Technische beschrijving : Wastafelmeubel solid surface/HPL - Type W.mss

Het Afkor type W.mss is een wastafelmeubel gemaakt uit een lavabotablet in solid surface met een onderbouw in HPL specifiek ontworpen voor sanitaire ruimtes. Beide materialen zijn

buitengewoon slijtvast, vochtbestendig en zeer onderhoudsvriendelijk. Het wastafelmeubel voldoet aan de aanbevelingen ivm toegankelijkheid voor mindervaliden.

Materiaal :

Lavabotablet : Solid surface ‘duurzaam oppervlaktemateriaal’. Het is een product op basis van natuurlijke mineralen en pigmenten die gebonden zijn in een matrix van aluminiumtrihydraat (ATH), acryl  epoxy en/of polyester. Het is waterdicht en heeft een gladde structuur zonder naden en poriën waardoor het hygiënisch en onderhoudsarm is.

Dikte : 12 mm.

Onderbouw : HPL ‘high pressured laminate’ - massieve, decoratieve en zelfdragende kunststofplaat, vervaardigd op basis van thermohardende kunststofharsen, homogeen versterkt met cellulosevezels en dubbelzijdig afgewerkt met een decoratief melamine oppervlak.  Dikte 13 mm.

Concept :

Het wastafelmeubel bestaat uit een lavabotablet in solid surface en een onderbouw met of zonder meubel in HPL.

De lavabotablet kan verkregen worden in een standaard gegoten uitvoering met vaste lengtes of op maat gemaakt uit plaatmateriaal. Voor de tabletten op maatlengte kan gekozen worden uit een gemeenschappelijke wastafel of een wastafel met individuele lavabo’s.

Modellen lavabotabletten / solid surface :

Standaard

- W.lss-fix : gemeenschappelijk wastafeltablet

Afmeting : (L = 1200,1400 of 1800 mm, D = 520 mm ,H = 100 mm)

Maatwerk

- W.lss-flex mono : gemeenschappelijk wastafeltablet

- W.lss-flex multi : wastafeltablet met individuele lavabo’s :

  - W.lss-flex multi RH : rechthoekige lavabo’s

  - W.lss-flex multi R : ronde lavabo’s

  - W.lss-flex multi O : ovale lavabo’s

  - W.lss-flex multi RHS : rechthoekig schuin aflopend lavabo’s

Afmeting : (L = min 600 mm – max 3000 mm, D = 520/550 mm ,H = 100 mm)

Voor lengte > 3000 mm : wastafel in 2 stukken met een tussenstuk van 100 mm waar de verbinding wordt gemaakt.

Optioneel kan een achterwand in solid surface gekozen worden uit 3 varianten :

  - Tablet met opstand 100 mm zonder naad als spatwand, met uitgeronde onderzijde om gemakkelijk te reinigen (SP)

  - Muurplaat 200 mm (M)

  - Muurplaat 200 mm met demonteerbare tablet 115 mm (MT)

Onderbouw/meubel - HPL :

- Type DB 150 : vrij hangend

- Type DB 280 : vrij hangend met neerhangend zichtscherm

- Type DB 650 : zwevend met onzichtbaar afschroevend vaste panelen of afsluitbare draaideuren

- Type DB 840 : vloeraansluiting met  onzichtbaar afschroevend vaste panelen of afsluitbare draaideuren

Het wastafelmeubel voldoet aan de aanbevelingen ivm toegankelijkheid voor mindervaliden.   (Vrije ruimte : d = 300 mm, h = 700 mm)

Kleuren :

Solid surface : standaard wit
Andere kleuren op aanvraag mits meerprijs (enkel voor ‘Flex’ gamma)

HPL : corpus : wit ,  deuren en panelen 18 standaardkleuren volgens kleurenkaart Afkor