Technische beschrijving : Kemmlit Type PRIMO-Kn.vp
(vloer/plafond)

Wanden:

Sandwichpanelen 42 mm dik, bestaande uit een inwendig stabiel aluminiumkader, waarop aan weerszijden 3 mm HPL platen aangebracht worden.

Een HPL plaat is een zelfdragende decoratieve plaat op basis van thermohardende harsen, homogeen versterkt met cellulosevezels en vervaardigd onder hoge druk (± 100 kg / cm²) en hoge temperatuur (± 150°C), zodat een homogene plaat wordt verkregen met een gesloten structuur, zonder poriën in het oppervlak, noch in de kern.

In de holle ruimte tussen platen en kader wordt een polymeerschuimkern aangebracht.

Het geheel wordt onvervormbaar verlijmd.

Voor de bevestiging van accessoires zijn interne versterkingen nodig in de wand.

Afmetingen:

Ieder project wordt op maat gemaakt.

Concept:

Voor- en tussenwand op lokaalhoogte (maximum 2800 mm), deuren eveneens mogelijk van vloer tot plafond in 1 stuk of gerealiseerd met een boven paneel (deurhoogte 2100 mm). Voor- en zijwanden met een minimale schaduwvoeg rechtstreeks bevestigd op de vloer (geen pootjes). Aan de onderkant van de deur is een verluchtingsopening voorzien van 30 mm.

De scheidingswanden kunnen uit 1 stuk geproduceerd worden tot een diepte van 1200 mm . Wanden met een diepte van meer dan 1200 mm worden geproduceerd in 2 panelen met een tand/groef verbinding en worden versterkt met een bovenprofiel.

Profielen:

Rechthoekig aluminium stabilisatorprofiel 42 x 43 mm.

De aansluiting van de frontpanelen met de bouwkundige muren gebeurt met U-profielen zodanig dat bouwtoleranties kunnen worden opgevangen.

De hoekverbindingen zijn afgewerkt met een rond hoekprofiel.

Optie 1: schaduwvoegen voor de bevestiging van de voorwandpanelen en de scheidingswanden aan de bouwkundige muren.

Optie 2: inox profielen

Deuren:

De deuren liggen in het zelfde vlak als de voorwand. De constructie is identiek met de wanden. Er zijn geen aanslagprofielen.

Standaard deurbreedte : 650 mm (andere breedtes 570 mm, 750 mm of 980 mm op aanvraag).

Voor de bevestiging van de accessoires op de deur zijn interne versterkingen nodig in de wand.

Beslag:

Twee uiterst stevige, onderhoudsvrije 3-rollenscharnier uit aluminium  20 mm, waarvan één scharnier voorzien van ingebouwde veer zodanig dat de deuren automatisch sluiten.

Variante: scharnieren in RVS,  20 mm

Variante: verborgen scharnieren, ingewerkt in de wanden (niet zelfsluitend)

Deurkruk in L- of U- vorm en een slot met rood/wit indicator (vrij/bezet) in geanodiseerd aluminium.

Alternatief: Vaste deurknop en een slot met rood/wit indicator (vrij/bezet) in geanodiseerd aluminium

Variante: 	RVS uitvoering

Variante: 	WC-slot met dagschoot en deurknop in nylon zijn onzichtbaar bevestigd, WC-rozetten in nylon met rood/wit indicator (vrij/bezet) en noodopening

Optie: 	‘soft-close’ systeem op de deuren (enkel mogelijk bij vaste deurknoppen)

Kleuren:

Te kiezen uit het gamma van de leverancier

- Kleur panelen & deuren

- Kleur aluminium profielen

- Kleur aluminium deurbeslag: standaard naturel geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag en mits meerprijs.

Accessoires:

Toebehoren zoals kleerhaken, papierrolhouders, wc-borstels zijn beschikbaar (inclusief de versterking in de wand).