Technische beschrijving : Wastafel Type W.m

Het wasmeubel wordt opgebouwd tot een uiterst stabiel geheel met gebruikmaking van alle nodige versterkingen en bevestigingen in roestvrije en onderhoudsarme materialen.  De wanden zijn vervaardigd uit massieve kunststofplaten (HPL) met een dikte van 13 mm.

Beschrijving van de platen:

Max Compact Interior

De Compact panelen zijn massieve decoratieve en zelfdragende panelen op basis van  hogedruklaminaten (HPL) conform de Europese norm EN 438.

De kern van de plaat bestaat uit verschillende lagen kraftpapier geïmpregneerd met thermohardende kunstharsen.  Samen met een decoratieve beharste toplaag wordt onder hoge temperatuur (≥120°C) en hoge druk (≥5MPA) een homogene niet-poreuze plaat (≥1,35g/cm³) bekomen.

Deze behandelingen zorgen ervoor dat de Compact panelen naast zelfdragend en decoratief ook uiterst geschikt zijn voor toepassingen in vochtige ruimtes. Eenvoudig te reinigen, hoge stoot- en krasvastheid en moeilijk brandbaar, kleurvast en bestand tegen organische oplosmiddelen zijn andere kenmerken van de Compact Interior panelen.

De Compact platen hebben een zwarte kern en een plaatdikte van 13 mm.

Uitvoering :

Functionele wasmeubel, gemaakt uit 13 mm HPL en bestaande uit verschillende modules tot een alles-in-1 meubel, is uiterst gebruiksvriendelijk, veilig en ontworpen voor zeer intensief gebruik.  Wastafelblad met of zonder opstand (h = 150 mm) uit één stuk (max. lengte 2750 mm).  Maximale hygiëne. Alle randen en hoeken rondgefreesd.

Het wasmeubel wordt op een aluminium sokkel geplaatst met in de hoogte instelbare pootjes, mooi afgewerkt met een HPL plint.

Alle kastdeuren met licht gebogen inox deurgrepen zijn afsluitbaar en kunnen perfect dienen als opbergkast.

Een combinatie van verschillende modules zorgt voor een alles-in-1 meubel :

Module 1 : Meubelunit met of zonder uitsparing voor lavabo

Unit met enkele draaideur incl. soft close functie, voorzien van een licht gebogen inox deurgreep, afsluitbaar.  Voorzien van rijboringen voor legplank inclusief 1 HPL legplank .

Module 2 : Meubelunit met of zonder uitsparing voor lavabo's

Unit met dubbele draaideuren incl. soft close functie, voorzien van een licht gebogen inox deurgreep, afsluitbaar.  Voorzien van rijboringen voor legplank inclusief 1 HPL legplank.

Module 3 : Meubelunit met 2 verstelbare legplanken

Voorzien van rijboringen voor legblank inclusief 2 HPL legplanken

Module 4 : Meubelunit met 3 lades

Module 5 : Meubelunit met afvalmand

Unit met enkele draaideur, openvak voor papier/linnenmand, opening in wastafeltablet
Module 6 : Meubelunit voor mini-frigo

Unit met open vak, incl. 1 verstelbare legplank, voorziening verluchtings- en aansluitopening in rugpaneel

Afmetingen :

Module 1 :

Hoogte : 864 mm incl. 150 mm sokkel met plint

Breedte : 890 mm

Diepte : 600 mm

Module 2 tem 4 :

Hoogte : 864 mm incl. 150 mm sokkel met plint

Breedte : 490 mm

Diepte : 600 mm

Kleuren :

Volgens kleurenkaart Afkor verkrijgbaar in 15 standaardkleuren.