Technische beschrijving : Lockers Type K.l

De kasten worden opgebouwd tot een uiterst stabiel geheel met gebruikmaking van alle nodige versterkingen, bevestigingen in roestvrije en onderhoudsarme materialen.

Beschrijving van de platen :

Max Compact Interior

De Compact panelen zijn massieve decoratieve en zelfdragende panelen op basis van  hogedruklaminaten (HPL) conform de Europese norm EN 438.

De kern van de plaat bestaat uit verschillende lagen kraftpapier geïmpregneerd met thermohardende kunstharsen.  Samen met een decoratieve beharste toplaag wordt onder hoge temperatuur (≥120°C) en hoge druk (≥5MPA) een homogene niet-poreuze plaat (≥1,35g/cm³) bekomen.

Deze behandelingen zorgen ervoor dat de Compact panelen naast zelfdragend en decoratief ook uiterst geschikt zijn voor toepassingen in vochtige ruimtes. Eenvoudig te reinigen, hoge stoot- en krasvastheid en moeilijk brandbaar, kleurvast en bestand tegen organische oplosmiddelen zijn andere kenmerken van de Compact Interior panelen.

De Compact platen hebben een zwarte kern.

Uitvoering :

Platen :

Massieve kunststofplaten HPL waarvan de horizontale vlakken boven en onder een dikte hebben van 8mm, verticale delen 4 mm, deuren en legborden 8 mm.

Alle randen en  hoeken rondgefreesd.

Profielen :

Stabiel deurprofiel uit aluminium (42mm x 28 mm) en een aluminium rugprofiel.

De tussen- en rugwanden zijn over de volledige hoogte van het paneel bevestigd in een aluminium profiel.

Deuren :

Voorliggende HPL 8 mm deuren met een minimale opening van 2 mm. (optimale ventilatie). Geluiddempende noppen in kunststof.

Alle deuren zijn voorzien van een ingefreesd nummer.

Afmetingen :

Totale hoogte incl. sokkel 90 mm : 1916 mm / 1316 mm / 946 mm  (model hangend)
Totale diepte :

- Hoog/Laag:  535 mm (enkele rij), 1040 mm (dubbele rij) , netto diepte 500 mm

- Hangend : 380 mm, netto diepte 300 mm

Breedte per kolom (asmaat/netto doorgang) : 330/288 mm

Beslag :

De deuren zijn voorzien van 2 niet zelfsluitende roestvrijstalen scharnieren AISI 316 met een openingshoek van 180°.

Sluitsystemen :

Cilinderslot : standaard uitvoering
Draaiknop met voorziening voor hangslot excl. hangslot 
Mechanisch of elektronisch codeslot : meerprijs

Elektronisch centraal beheersysteem :  meerprijs

Modellen :

- Laag :		Type K.ll2 / 3 : lage kast met 2 of 3 lockerkasten per kolom

- Hoog :	Type K.lh3 / 8  : hoge kast met 3 tot 8 lockerkasten per kolom

- Hangend : 	Type K.lz4 / 5 : hangende kast met 4 of 5 lockerkasten per kolom

Algemene opties :

- inkleuring nummer

- hpl schuindak

- hpl zij- rug en of bovenpaneel

Afkor concept opties :

- Afkor type K.l-tv : deuren zijn voorzien van een slagvast plexiglas toezichtvenster

- Afkor type K.l-flex : nadien verplaatsbaar per kolommodule

- Afkor type K.l-acp : geïntegreerd oplaadpunt voor draadloos laden (Qi compatibel)

Montage :

De lockerkasten worden geplaatst op een HPL sokkel met in de hoogte verstelbare pootjes (H = 90 mm), afgewerkt met plint in HPL 8mm.

Kleuren :

Corpus : wit
Deuren en plinten : volgens kleurenkaart Afkor
Aluminium profielen : naturel geanodiseerd (20 micron)